**DECOWOOD HARDOIL твердое масло для защиты древесины**

|  |
| --- |
| **Cвойства** |

**> Проявляет структуру древесины**

**> Высокая эластичность и долговечность**

**> Защищает от влаги, грязи и пятен**

**> Отличная адгезия и механическая прочность**

**> Легко наносится**

**> Быстро твердеет**

**> Стабилизирует древесину**

**> Позволяет дереву дышать**

**> Не шелушится, не растрескивается**

**> Отличная водостойкость**

**> Для внутренних работ**

**> Состоит из природных масел, смол и восков**

**> Подходит для неотапливаемых помещений**

**> Содержит максимальное V. O. C. 600 g/l.**

|  |
| --- |
| **Hазначение** |

DECOWOOD HARDOIL – это специальное покрытие из натуральных масел, смол и восков. Это идеальное решение для окраски деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева), стен, потолков, пробковых покрытий и осб. Новаторская технология и уникальные свойства данного продукта гарантируют надежный результат. Подходит для нанесения на все типы хвойных и лиственных пород древесины. При применении на экзотической породе древесины необходимо провести предварительные испытания.

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| основа |  | Льняное масло, рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, воск, алифатические углеводороды, глинозем, каолин, сиккатив |
| внешний вид |  | жидкий |
| цвет |  | Прозрачный (под колеровку) |
| степень блеска |  | мат |
| плотность |  | 0,95 г/мл |
| время высыхания |  | 6-8 часов на отлип (в зависимости от условий) |
| Время перекрашивания |  | 12-16 часов (в зависимости от условий) |
| полная полимеризация |  | 7-10 дней |
| температура применения |  | от +150С до +300С |
| разбавление |  | Не требуется |
| вязкость |  | 30 сек (DIN 5321) |

|  |
| --- |
| **Инструкции по нанесению** |

**Подготовка основания**

Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, грязи, жира и отслоившихся частиц. Влажность древесины не более 14%. Необходимо удалить смоляные карманы и пятна. Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами. При шлифовании не должно оставаться царапин, рисок – эти дефекты проявляются при нанесении покрытия. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

**Нанесение**

Очень хорошо перемешайте масло перед применением. Нанесите на поверхность кистью, валиком, тканью или при помощи распылителя равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины. Масло не должно оставаться толстым слоем в трещинах, щелях и стыках, так как это сильно увеличит время полимеризации покрытия. После высыхания проверьте поверхность и в случае необходимости отшлифуйте абразивом с размером зерна 320, затем тщательно удалите пыль и нанесите второй слой. Если масло наносится на поверхность с целью обновления, то достаточно нанести один слой. При обработке и сушке необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать возникновения и сохранения неприятного запаха. При нанесении и сушке не допускать попадания воды и прямых солнечных лучей.

Окончательная полимеризация продукта происходит через 7-10 дней. В течение этого времени нельзя подвергать поверхность сильной нагрузке и попадания воды.

**Расход**

Примерный расход: 50-70 мл/м2 на один слой. Расход зависит от степени обработки и впитывающей способности древесины.

**Инструмент**

Кисть, Валик, ткань, распылитель. После работ очистить растворителем.

|  |
| --- |
| **Фасовка и хранение** |

**Фасовка: металлическая банка**

0,375 л; 0,75 л; 2,5 л

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +50С до +300С. Срок хранения 60 месяцев (от даты производства).

|  |
| --- |
| **Важные указания** |

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру древесины и может происходить изменение цвета. Необходимо перед нанесением проверить на небольшом участке. Хранить инструмент пропитанный продуктом только в воздухонепроницаемых контейнерах или замачивать в воде. Лучше промыть и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является само возгораемым. Не давать детям. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Наносить только в проветриваемых помещениях, использовать защитные перчатки и маску от пыли. Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Decolor d.o.o

Osredke 8

1262 Dol pri Ljubljani

t: +386-(0)1-777-60-10

f: +386-(0)1-777-60-19

[info@decolor.si](mailto:info@decolor.si)

www.decolor.si