**DECOWOOD FLOOR VARNISH PU полиуретановый лак для деревянных полов**

|  |
| --- |
| **Cвойства** |

**> Высочайшее качество отделки деревянных полов**

**> Высокая эластичность и долговечность**

**> Не подвергается усадке**

**> Отличная механическая прочность**

**> Легко наносится и быстро твердеет**

**> Отличная стойкость к химикатам**

**> Сохраняет степень блеска в течение многих лет**

**> Отличная водостойкость**

**> Для внутренних работ**

**> Подходит для неотапливаемых помещений**

|  |
| --- |
| **Hазначение** |

DECOWOOD FLOOR VARNISH PU– однокомпонентный полиуретановый лак для деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие породы дерева). Он имеет очень высокую стойкость к царапинам и одновременно имеет высокую упругость. Он имеет низкий расход и очень хорошие механические свойства. Он имеет превосходное сопротивление к химикатам и остается без изменений в контакте с жидкостями для чистки. Уникальные свойства и своя новаторская технология делают DECOWOOD FLOOR VARNISH PU идеальным материалом для достижения гарантированного результата. Он подходит для паркетных полов, включая спортивные площадки и танцевальные студии. Легко чистится и сохраняет степень блеска в течение многих лет. Наносится легко, застывает быстро. Cохраняет свою эластичность и не подвергается усадке со временем. Подходит для жилых (гостиные, спальни, детские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные студии, спортивные площадки) помещений, в том числе для неотапливаемых помещений.

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| основа |  | полиуретан |
| внешний вид |  | пастообразный |
| цвет |  | прозрачный |
| плотность |  | 0,9-0,95 г/мл |
| время высыхания |  | 2 часа (в зависимости от условий) |
| Время перекрашивания |  | 4-6 часов (в зависимости от условий) |
| температура применения |  | от +50С до +350С |
| температура эксплуатации |  | от -300С до +350С |
| разбавление |  | Допускается до 15% |
| Степень глянца |  | Gloss 85-95% satin 40-45% matt 15-20% |
| вязкость |  | 180-220s (Ford Cup No 4) |

|  |
| --- |
| **Инструкции по нанесению** |

**Подготовка основания**

Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

**Нанесение**

Хорошо перемешайте DECOWOOD FLOOR VARNISH PU перед использованием. Нанесите первый слой валиком или кистью. После высыхания (примерно 4-6 часов) нанесите финишный слой полиуретанового лака. Второй слой наносить только после высыхания первого.

**Расход**

Примерный расход: 8-12 м2/л. Расход зависит от поверхности на которую наносится материал.

**Инструмент**

Кисть, Валик. После работ очистить растворителем.

|  |
| --- |
| **Фасовка и хранение** |

**Фасовка: металлическая банка**

1,0 л

5,0 л

**Хранение:**

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +50С до +350С. Срок хранения 36 месяцев (от даты производства).

|  |
| --- |
| **Важные указания** |

Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Decolor d.o.o

Osredke 8

1262 Dol pri Ljubljani

t: +386-(0)1-777-60-10

f: +386-(0)1-777-60-19

[info@decolor.si](mailto:info@decolor.si)

www.decolor.si